## Slide 1: Улучшение фоточувствительности газоанализатора за счет лазерной модификации оптических характеристик детектора
Ольхова Анастасия Александровна,
м.н.с. ИЛТ, руководитель проекта
olkhova.a.a@mail.ru

## Slide 2
Актуальность темы исследований
Убытки: ₽146 млрд
Разлив дизельного топлива в Норильске, Норникель, 2020 г.
Места крупнейших утечек нефти в РФ
Норильск
21 тыс. т
2020 г.
Иркутская обл.
4.5 тыс. т
2004 г.
Приморский
край
1.6 тыс. т
2020 г.
Республика
Коми
220 тыс. т
1994 г.
Нененский АО
2.2 тыс. т
2012 г.
Саратовская
область
1.5 тыс. т
1997 г.
Керченский
пролив
9.1 тыс. т
2007 г.
Башкирия
1 тыс. т
1999 г.
Пензенская
область
10 тыс. т
2003 г.
*https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_oil_spills
Chart: Затраты нефтяных компаний на окружающую среду, млрд. руб
| 2009 | 2016 | 2021
Роснефть | 11.8 | 18.5 | 21.3
Лукоил | 13.3 | 21.5 | 27.8
Сургутнефтегаз | 21.1 | 21.4 | 29.6
2

## Slide 3
Цель выполнения проекта
Цель:
Разработка прототипа прибора с повышенной фоточувствительностью детектора с помощь лазерной модификации структуры халькогенидной пленки
⇒
Переход от термообработки к лазерной модификации
Задачи:
Характеризация оптических свойств пленок PbSe на подложке покровного стекла. Определение критериев, достаточных для характеризации образцов.
Воздействие на образцы пленок непрерывным излучением лазера с длиной волны 405 нм и исследование механизмов лазерной модификации их структуры.
Изучение свойств пленок после лазерного воздействия и сравнение лазерной обработки с тепловой обработкой в печи.
3

## Slide 4: Лазерная модификация халькогенидных пленок
Создание пленки методом ВТН
PbSe
1 мкм
Пленка
180 мкм
Покровное стекло
Детектором в устройствах газового анализа являются халькогенидные пленки.
4
Газоанализатора компании Оптосенс MIPEX-02

## Slide 5
Спектры отражения, полученные для образцов, подвергнутых различной обработке:
1 – необработанный образец,
2 – результат «хорошей» термообработки,
3 – образец после лазерной модификации – фотопотемнение,
4 – образец после лазерной модификации – фотопросветление.
Результаты сканирующей электронной микроскопии (СЭМ):
(c), (e) режим фотопросветления, (d), (f) режим фотопотемнения
ОТРАЖЕНИЕ
53%
6%
12%
12.5%
Полученные результаты. Оптическая характеризация
5

## Slide 6
ИК-источник излучения
2.5-8.5 мкм
Исследуемый газ
Образец PbSe (детектор)
Мост Уитстона
АЦП ADS1256
arduino nano 3.0
ПК
Конструктивные решения
6

## Slide 7
Потенциальные инвесторы и покупатели
Области применения:
Газо- и нефтедобыча
Энергетика
Угольная промышленность
7

## Slide 8: Конкурентные преимущества и развитие проекта
Низкая стоимость и возможность анализа пленок (фотодетектора) в режиме реального времени на предмет пригодности для использования в устройстве газового анализа;
Быстрое время отклика и повышенная чувствительность реализуются за счет лазерной коррекции фоточувствительности халькогенидных пленок;
Возможность многократного использования.
Метод получения халькогенидных пленок
с помощью вакуумно-термического напыления не требует сложных и дорогостоящих технологий в отличие от традиционно используемых химических методов;
Отработка технологии лазерной модификации детектора
Сентябрь 2021
Сравнение технологии с результатами термообработки (конкурентов)
Январь
2022
Разработка прототипа прибора и программного обеспечения
Доработка первичного макета устройства и программного обеспечения
Развитие технологии большого количества определяемых газов
8

## Slide 9: Команда проекта
9
Ольхова Анастасия Александровна
Руководитель проекта
Аспирант 2 года
м.н.с. ИЛТ
Патрикеева Алина Александровна
Магистрант 1 курса, специалист по лазерной модификации полупроводниковых структур
Дубкова Мария Алексеевна
Магистрант 1 курса, специалист по записи волноводов
Гончаров Денис Борисович
Инженер ИВИТШ, специалист по электронике
Пеунков Артем Александрович
Бакалавр 3 курс, специалист по электронике

## Slide 10
Выступления на конференциях (за последний год):
1. VI Международный симпозиум "Инженерно-физические технологии биомедицины" 21-24 ноября 2021 г. 2. 51-ая Научная и учебно-методическая конференция Университета ИТМО 2-5 февраля 2022 г., «Модификация свойств халькогенидных пленок лазерным излучением»
3. Конгресс молодых ученых XI 4-8 апреля 2022 г., победитель номинации «лучший доклад молодого ученого»
4. FLAMN-2022, 27-30 июня 2022 г;
5. XIX Международная конференция по голографии и прикладным оптическим технологиям, 20–22 сентября 2022 г;
6. International Conference on Advanced Laser Technologies (ALT), 11-16 September 2022;
7. VI International Conference on Ultrafast Optical Science, 03-07 October, 2022;
8. Конференция "Новые материалы - от инноваций к доступным решениям" от ПАО "Газпром", 04-05 октября 2022 г.
10

## Slide 11
Подача на конкурсы, стипендии гранты, участие в НИОКТР: 1. Второе место на Международном конкурса "The Fifth Jubilee International Young Scientists Awards in the Field of Oil and Gas: A Glance Into the Future" , ПАО «Газпром», 2022.
2. Победитель Всероссийского инженерного конкурса в номинации «Лучшая выпускная квалификационная работа аспиранта», 2022 г.
3. Исполнитель гранта РНФ 19-79-10208, 2022- 2024 г.
4. Победитель конкурс грантов для бакалавров, магистрантов и аспирантов НИРМА (руководитель научной группы), 2022 г.
5. Стипендия Президента РФ по приоритетным направлениям обучения, 2021 г.
11

## Slide 12: Спасибо за внимание!
Контактная информация:
olkhova.a.a@mail.ru
+79110617897